Производственная программа. Плиты ДСП шлифованные.

| Размеры, мм | Стандартные толщины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
| 2750 x 1830 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2440 x 1830 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|  | - экспресс-программа. Остальные форматы и толщины на заказ. |
| --- | --- |

# ДСП - Технические характеристики Параметр; Ед. изм.; Показатель для толщин (мм):; Метод испытания. 8; 10, 12; 16, 18; 22; 25; 28; 32, 38. Средняя плотность; кг/м3; 740; 720; 680; 660; 640; 630; 600; EN 323. Отклонение по средней плотности; %; ± 10; EN 323. Отклонение по толщине; мм; ± 0,30; EN 324-1. Отклонение по длине и ширине; мм/м; ± 5; EN 324-1. Отклонение от прямого угла, max; мм/м; 2; EN 324-2. Разбухание по толщине за 24 часа, max; %; 22; EN 317. Предел прочности при изгибе, min; Н/мм2; 18; 16; 14; 14; EN 310. Модуль упругости при изгибе, min; Н/мм2; 2600; 2300; 2100; 1800; EN 310. Предел прочности при разрыве, min; Н/мм2; 0,40; 0,35; 0,30; 0,25; EN 319. Отрыв поверхности, min; Н/мм2; 0,80; EN 311. Содержание формальдегида; мг/100 г; ≤ 8 Класс эмиссии Е1; EN 120. Влажность; %; 5 - 13; EN 322..

# ДСП - Нормы загрузки

| Нормы загрузки. Плита ДСП, размер 2750 x 1830 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина, мм | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон (погрузчиком) |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 8 | 74 | 372,4 | 2,98 | 2290 | 9 | 3352 | 26,8 | 20607 | 20 | 7448 | 59,6 | 45793 |
| 10 | 60 | 302,0 | 3,02 | 2259 | 9 | 2718 | 27,2 | 20331 | 20 | 6039 | 60,4 | 45181 |
| 12 | 50 | 251,6 | 3,02 | 2259 | 9 | 2265 | 27,2 | 20331 | 20 | 5033 | 60,4 | 45181 |
| 16 | 38 | 191,2 | 3,06 | 2166 | 10 | 1912 | 30,6 | 21656 | 20 | 3825 | 61,2 | 43313 |
| 18 | 32 | 161,0 | 2,90 | 2061 | 10 | 1610 | 29,0 | 20611 | 20 | 3221 | 58,0 | 41223 |
| 22 | 26 | 130,9 | 2,88 | 2005 | 11 | 1439 | 31,7 | 22054 | 20 | 2617 | 57,6 | 40097 |
| 25 | 24 | 120,8 | 3,02 | 2042; | 10 | 1208 | 30,2 | 20425 | 20 | 2416 | 60,4 | 40850 |
| 28 | 20 | 100,7 | 2,82 | 1895 | 11 | 1107 | 31,0 | 20850 | 20 | 2013 | 56,4 | 37909 |
| 32 | 18 | 90,6 | 2,90 | 1864 | 11 | 996 | 31,9 | 20507 | 20 | 1812 | 58,0 | 37285 |
| 38 | 16 | 80,5 | 3,06 | 1981 | 11 | 886 | 33,7 | 21789 | 20 | 1610 | 61,2 | 39617 |
| Нормы загрузки. Плита ДСП, размер 2440 x 1830 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина, мм | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон (погрузчиком) |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 8 | 74 | 330,4 | 2,64 | 2036 | 10 | 3304 | 26,4 | 20361 | 28 | 9252 | 74,0 | 57011 |
| 10 | 60 | 267,9 | 2,68 | 2009 | 11 | 2947 | 29,5 | 22099 | 28 | 7502 | 75,0 | 56251 |
| 12 | 50 | 223,3 | 2,68 | 2009 | 11 | 2456 | 29,5 | 22099 | 28 | 6251 | 75,0 | 56251 |
| 16 | 38 | 169,7 | 2,71 | 1926 | 11 | 1866 | 29,9 | 21187 | 28 | 4751 | 76,0 | 53931 |
| 18 | 32 | 142,9 | 2,57 | 1834 | 12 | 1715 | 30,9 | 22007 | 28 | 4001 | 72,0 | 51350 |
| 22 | 26 | 116,1 | 2,55 | 1781 | 12 | 1393 | 30,7 | 21368 | 28 | 3251 | 71,5 | 49860 |
| 25 | 24 | 107,2 | 2,68 | 1815 | 12 | 1286 | 32,2 | 21776 | 28 | 3001 | 75,0 | 50810 |
| 28 | 20 | 89,3 | 2,50 | 1685 | 13 | 1161 | 32,5 | 21909 | 28 | 2501 | 70,0 | 47189 |
| 32 | 18 | 80,4 | 2,57 | 1658 | 13 | 1045 | 33,4 | 21556 | 28 | 2250 | 72,0 | 46429 |
| 38 | 16 | 71,4 | 2,71 | 1764 | 12 | 857 | 32,6 | 21167 | 28 | 2000 | 76,0 | 49389 |