Производственная программа. Плиты HDF нешлифованные.

| Размеры, мм | Стандартные толщины |
| --- | --- |
|  | 3 мм |
| 2800 x 2070 | + |
| 2440 x 1830 | + |

# ХДФ - Технические характеристики

| Параметр | Ед. изм. | Показатель для толщин | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 мм |  |
| Средняя плотность | кг/м3 | 860 ± 20 | EN 323 |
| Отклонение по средней плотности | % | ± 7 | EN 323 |
| Отклонение по толщине | мм | ± 0,20 | EN 324-1 |
| Отклонение по длине и ширине | мм/м | ± 2, max ± 5 | EN 324-1 |
| Отклонение от прямого угла, max | мм/м | 2 | EN 324-2 |
| Прямолинейность, max | мм/м | 1,5 | EN 324-2 |
| Разбухание по толщине за 24 часа, max | % | 50 | EN 317 |
| Предел прочности при изгибе, min | Н/мм2 | 23 | EN 310 |
| Модуль упругости при изгибе, min | Н/мм2 | 2700 | EN 310 |
| Предел прочности при разрыве, min | Н/мм2 | 0,65 | EN 319 |
| Содержание формальдегида | мг/100 г | ≤ 8 Класс эмиссии E1 | EN 120 |
| Влажность | % | 4 - 9 | EN 322 |

# ХДФ - Нормы загрузки

| Нормы загрузки. Плита HDF, размер 2800x2070 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина, мм | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 3 | 150 | 869,4 | 2,6 | 2368 | 9 | 7825 | 23,5 | 21312 | нет загрузки |  |  |  |
| Нормы загрузки. Плита ХДФ, размер 2440x1830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина, мм | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 3 | 150 | 669,8 | 2,0 | 1848 | 12 | 8037 | 24,1 | 22176 | 28 | 18754 | 56,3 | 51745 |