Производственная программа. Плиты ДСП ламинированные.

| Размеры, мм | Стандартные толщины, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 |
| 2800 x 2070 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2620 x 1830 | + | + | + | + | + | + | + |

|  | - экспресс-программа. Остальные форматы и толщины на заказ. |
| --- | --- |

# ЛДСП - Технические характеристики

| Параметр | Ед. изм. | Показатель для толщин (мм): |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8, 10, 12 | 16, 18 | 22, 25 |  |
| Предел прочности при изгибе, min | Н/мм2 | 15 | 14 | 12,5 | EN 310 |
| Трещиностойкость | Н | ≥ 1,50 |  |  |  |
| Испытание на стойкость к водяному пару |  | ≤ 3 изменений |  |  |  |
| Испытание на старение (20 час. при темп. 120 °С) |  | Отсутствие трещин |  |  |  |
| Пятностойкость (группа 1+2) |  | 5 или 4 |  |  |  |

# ЛДСП - Нормы загрузки

| Нормы загрузки. Плита ДСП ламинированная, размер 2800 x 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 8 | 60 | 347,8 | 2,78 | 2223 | 10 | 3478 | 27,8 | 22233 | нет загрузки |  |  |  |
| 10 | 50 | 289,8 | 2,90 | 2240 | 10 | 2898 | 29,0 | 22395 |  |  |  |  |
| 12 | 40 | 231,8 | 2,78 | 2144 | 10 | 2318 | 27,8 | 21445 |  |  |  |  |
| 16 | 30 | 173,9 | 2,78 | 2022 | 11 | 1913 | 30,6 | 22237 |  |  |  |  |
| 18 | 26 | 150,7 | 2,71 | 1975 | 11 | 1658 | 29,8 | 21721 |  |  |  |  |
| 22 | 20 | 115,9 | 2,55 | 1826 | 12 | 1391 | 30,6 | 21916 |  |  |  |  |
| 25 | 20 | 115,9 | 2,90 | 2003 | 11 | 1275 | 31,9 | 22032 |  |  |  |  |
| 28 | 20 | 115,9 | 3,25 | 2198 | 10 | 1159 | 32,5 | 21980 |  |  |  |  |
| Нормы загрузки. Плита ДСП ламинированная, размер 2620 x 1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 8 | 74 | 354,8 | 2,84 | 2256 | 9 | 3193 | 25,6 | 20307 | 25 | 8870 | 71,0 | 56409 |
| 10 | 58 | 278,1 | 2,78 | 2143 | 10 | 2781 | 27,8 | 21428 | 25 | 6952 | 69,5 | 53571 |
| 12 | 48 | 230,1 | 2,76 | 2119 | 10 | 2301 | 27,6 | 21194 | 25 | 5754 | 69,0 | 52986 |
| 16 | 36 | 172,6 | 2,76 | 1997 | 11 | 1899 | 30,4 | 21972 | 25 | 4315 | 69,0 | 49937 |
| 18 | 32 | 153,4 | 2,76 | 1999 | 11 | 1688 | 30,4 | 21958 | 25 | 3836 | 69,0 | 49966 |
| 22 | 26 | 124,7 | 2,74 | 1935 | 11 | 1371 | 30,2 | 21285 | 25 | 3116 | 68,6 | 48375 |
| 25 | 22 | 105,5 | 2,64 | 1819 | 12 | 1266 | 31,6 | 21826 | 25 | 2637 | 65,9 | 45470 |
| 28 | 20 | 95,9 | 2,68 | 1831 | 12 | 1151 | 32,2 | 21969 | 25 | 2397 | 67,1 | 45768 |

# ЛДСП - Декоры

Структуры

|  | PR Поры дерева |  | BS Офисная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE Перламутровая |  | SM Гладкая |

Декоры однотонные

|  | 110 SM Белый |  | 101 PE, SM Белый |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 112 PE Серый |  | 859 SM Платина |
|  | 522 PE Бежевый |  | 590 PE Ваниль |
|  | 551 PE Оранжевый светлый |  | 132 PE Оранжевый |
|  | 121 PE Голубой |  | 125 PE Синий |
|  | 190 PR Черный |  |  |

Дереводекоры

|  | 9103 PR Дуб светлый |  | 6847 PR Дуб серый |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 740 PR Дуб горный светлый |  | 741 PE Дуб горный темный |
|  | 9419 PE Ольха |  | 1912 PR Ольха Горская |
|  | 045 BS Бук Весфаллен |  | 381 PR Бук Бавария |
|  | 382 PR Бук красный |  |  |
|  | 6843 PR Орех гарде |  | 9455 PR Орех Гварнери |
|  | 9490 PR Орех Мария Луиза |  | 9459 PR Орех Экко |
|  | 088 PR Вишня Оксфорд |  | 344 PR Вишня |
|  | 1720 BS Груша дикая |  | 226 PR Груша |
|  | 1972 PR Яблоня Локарно |  | 1937 BS Кальвадос |
|  | 1715 BS Береза снежная |  | 375 PR Клен |
|  | 8995 BS Коко Боло |  | 9776 BS Сосна Васа |
|  | 6826 BS Лоредо светлое |  | 6827 BS Лоредо темное |
|  | 9759 PR Кедр |  | 9777 BS Акация молдавская |
|  | 775 PR Красное дерево |  | 402 PR Махагонь |
|  | 9775 BS Зебрано классик |  | 854 BS Венге |