Производственная программа. Плиты MDF шлифованные.

| Размеры, мм | Стандартные толщины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 2800x2070 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2620x2070 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|  | - экспресс-программа. Остальные форматы и толщины на заказ. |
| --- | --- |

# MDF - технические характеристики

| Параметр | Ед. изм. | Показатель для толщин (мм): |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6, 8 | 10, 12 | 16, 18, 19 | 22, 25, 28 |  |
| Средняя плотность | кг/м3 | 780 ± 20 |  |  |  | EN 323 |
| Отклонение по средней плотности | % | ± 7 |  |  |  | EN 323 |
| Отклонение по толщине | мм | ± 0,20 |  |  | ± 0,30 | EN 324-1 |
| Отклонение по длине и ширине | мм/м | ± 2, max ± 5 |  |  |  | EN 324-1 |
| Отклонение от прямого угла, max | мм/м | 2 |  |  |  | EN 324-2 |
| Разбухание по толщине за 24 часа, max | % | 17 | 15 | 12 | 10 | EN 317 |
| Предел прочности при изгибе, min | Н/мм2 | 23 | 22 | 20 | 18 | EN 310 |
| Модуль упругости при изгибе, min | Н/мм2 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 | EN 310 |
| Предел прочности при разрыве, min | Н/мм2 | 0,65 | 0,60 | 0,55 |  | EN 319 |
| Отрыв поверхности, min | Н/мм2 | 1,00 |  |  |  | EN 311 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, min | Н | Измеряется для толщин > 15 мм |  | 100 |  | EN 320 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки, min | Н | Измеряется для толщин > 15 мм |  | 800 | 750 | EN 320 |
| Содержание минеральных веществ, max | % | 0,45 |  |  |  | ISO 3340 |
| Содержание формальдегида | мг/100г | ≤ 8 Класс эмиссии E1 |  |  |  | EN 120 |
| Влажность | % | 4-9 |  |  |  | EN 322 |

# MDF - нормы загрузки

| Нормы загрузки. Плита MDF, размер 2800x2070 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 6 | 80 | 463,7 | 2,78 | 2270 | 9 | 4173 | 25,0 | 20430 | нет загрузки |  |  |  |
| 8 | 60 | 347,8 | 2,78 | 2270 | 9 | 3130 | 25,0 | 20430 |  |  |  |  |
| 10 | 50 | 289,8 | 2,90 | 2360 | 9 | 2608 | 26,1 | 21244 |  |  |  |  |
| 12 | 40 | 231,8 | 2,78 | 2270 | 9 | 2087 | 25,0 | 20430 |  |  |  |  |
| 16 | 30 | 173,9 | 2,78 | 2270 | 9 | 1565 | 25,0 | 20430 |  |  |  |  |
| 18 | 25 | 144,9 | 2,61 | 2144 | 10 | 1449 | 26,1 | 21444 |  |  |  |  |
| 19 | 25 | 144,9 | 2,75 | 2262 | 9 | 1304 | 24,8 | 20362 |  |  |  |  |
| 22 | 20 | 115,9 | 2,55 | 2114 | 10 | 1159 | 25,5 | 21142 |  |  |  |  |
| 25 | 20 | 115,9 | 2,90 | 2395 | 9 | 1043 | 26,1 | 21559 |  |  |  |  |
| 28 | 20 | 115,9 | 3,25 | 2682 | 8 | 927 | 26,0 | 21454 |  |  |  |  |
| Нормы загрузки. Плита МДФ, размер 2620x2070 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина | палета |  |  |  | еврофура |  |  |  | ж/д вагон |  |  |  |
|  | шт./ палете | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. | палет | м2 | м3 | кг. |
| 6 | 80 | 433,9 | 2,60 | 2126 | 10 | 4339 | 26,0 | 21255 | 24 | 10413 | 62,48 | 51013 |
| 8 | 60 | 325,4 | 2,60 | 2126 | 10 | 3254 | 26,0 | 21255 | 24 | 7810 | 62,48 | 51013 |
| 10 | 50 | 271,2 | 2,71 | 2210 | 10 | 2712 | 27,1 | 22101 | 24 | 6508 | 65,08 | 53043 |
| 12 | 40 | 216,9 | 2,60 | 2126 | 10 | 2169 | 26,0 | 21255 | 24 | 5206 | 62,48 | 51013 |
| 16 | 30 | 162,7 | 2,60 | 2126 | 10 | 1627 | 26,0 | 21255 | 24 | 3905 | 62,48 | 51013 |
| 18 | 25 | 135,6 | 2,44 | 2009 | 11 | 1491 | 26,9 | 22095 | 24 | 3254 | 58,57 | 48207 |
| 19 | 25 | 135,6 | 2,58 | 2119 | 10 | 1356 | 25,8 | 21194 | 24 | 3254 | 61,83 | 50865 |
| 22 | 20 | 108,5 | 2,39 | 1981 | 11 | 1193 | 26,3 | 21794 | 24 | 2603 | 57,27 | 47551 |
| 25 | 20 | 108,5 | 2,71 | 2245 | 9 | 976 | 24,4 | 20206 | 24 | 2603 | 65,08 | 53883 |
| 28 | 20 | 108,5 | 3,04 | 2509 | 8 | 868 | 24,3 | 20072 | 24 | 2603 | 72,89 | 60215 |