### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Структуры поверхности; шлифованная. Стандартные размеры; 2500×1250 мм -9 мм, 2800х1250 - 12 мм. Толщина; 9, 12 мм. Средняя плотность (кг/м3); 660. Содержание формальдегида (мг/100г); 8 Класс эмиссии E1. Производитель; Kronospan Jihlava Кроношпан Чехия.

### Размеры шлифованных плит OSB ОСП

Размеры, мм; Стандартные толщины. 9; 12. Количество листов в одном паллете. 2500х1250; 75. 2800х1250; 59. Вес паллета (кг). 2500х1250; 1451. 2800х1250; 1534.

### Технические характеристики плит OSB ОСП

Параметр; Ед. изм.; Показатель для толщин; Метод испытания. 9 - 12. Средняя плотность; кг/м3; 660; EN323. Сопротивление при изгибе, латеральная ось; Мпа; 11; EN323. Отклонение по толщине; мм; +- 0.8; EN312. Отклонение по длине и (ширине); мм/м; +-3 (+-0.3); EN324-1. Отклонение от прямого угла, макс.; мм/м; 2; EN324-2. Разбухание по толщине за 24 часа, макс.; %; 15; EN317. Предел прочности при изгибе, мин.; H/мм2; 22; EN310. Модуль упругости на изгибе, мин.; H/мм2; 3500; EN310. Предел прочности при разрыве, мин.; H/мм2; 0,40; 0,35; EN319. Разбухание по толщине за 24 часа, макс.; %; 15; EN317. Влажность - ОСБ 3; %; 5-12; EN322. Теплопроводность; W(m^(2)K); 0,13; EN 12664. Содержание формальдегида; мг/100г; 8 Класс эмиссии E1; EN120. Влажность; %; 5-13; EN322.